CONTROL DE CALIDADE NAS UNIÓNS SOLDADAS

LÍQUIDOS

PENETRANTES

ENSAIOS NON DESTRUCTIVOS (END)

D E

1

| 1. OBXECTIVOS |  |
| --- | --- |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
| O obxecto da práctica é a localización de descontinuidades en materiais e soldaduras, sempre que estas atópense abertas á superficie, mediante o método de ensaio non destrutivo “líquidos penetrantes” sen producir alteración algunha nas propiedades físicas, químicas e mecánicas da zona ensaiada. |  |
| 2. CAMPO DE APLICACIÓN |  |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
| Este Método de ensaio é aplicable a calquera material sólido non poroso. Aínda que o seu campo de aplicación máis estendido esta en os metais non férreos (NON MAGNÉTICOS) tales como o aluminio, os aceiros inoxidables, etc. |  |
| 3. COÑECEMENTOS PREVIOS |  |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
| - COHESIÓN.-É a forza coa cal moléculas semellantes atráense entre si. Ou tamén a resistencia que opoñen os átomos dos metais para separarse entre si. - ADHERENCIA.-É a forza coa cal moléculas de distinta natureza atráense unhas a outras no seo dunha mestura ou entre dúas sustancias diferentes. - PODER HUMECTANTE.-O poder humectante vai depender da cohesión e a adherencia. Diremos que un líquido ten un bo poder humectante se a superficie de contacto entre leste e o sólido determina un ángulo de contacto menor de 90º e diremos que ten un mal mollado cando este ángulo é maior. - TENSIÓN SUPERFICIAL.-Defínese como a forza e unidade de lonxitude que se exerce tanxencialmente sobre a superficie de separación entre un líquido e un gas ou entre un líquido e un sólido. - CAPILARIDADE.-Se se introduce un tubo de pequeno diámetro interior nun líquido pode ocorrer se o ángulo de contacto entre o líquido e a parede do tubo capilar é menor de 90º (bo mollado), o líquido ascende polo tubo hai capilaridade. - VISCOSIDADE.-É a propiedade dos líquidos e gases para deformarse pola acción de forzas pequenas, que actúan sobre eles facendo que se despracen as súas moléculas ou capas de líquidos e gases. Todos estes conceptos están relacionados entre si e podemos dicir que as tres características ou propiedades fundamentais dun penetrante son: a tensión superficial o poder humectante e a viscosidade. |  |

2

| 4. PRINCIPIOS DO PROCESO |  |
| --- | --- |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
| Os líquidos introdúcense por capilaridade nas pequenas cavidades, tales como gretas, ,fisuras ou porosidades vermiculares abertas na superficie. A velocidade e importancia desta penetración depende de condicións tales como a tensión superficial, a cohesión, a adherencia e a viscosidade. Estas condicións resultan á súa vez afectadas por outros factores, como o tempo, a temperatura, o estado da superficie das pezas e o estado do interior da descontinuidade ou defecto. Despois dunha preparación adecuada aplícase sobre a superficie para examinar un líquido de impregnación , que enche as cavidades, eliminándose a continuación o exceso de líquido. Aplícase despois un revelador, que absorbe un pouco de líquido contido nas cavidades, ou reacciona con el dalgunha outra maneira Este fenómeno permite destacar as descontinuidades , que poden observarse directamente ou mediante a utilización de luz negra. |  |
| 5. DESCRIPCIÓN DOS EQUIPOS |  |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
| LÍQUIDOS DE IMPREGNACIÓN Os líquidos de impregnación clasifícanse nas dúas categorías seguintes: - Líquidos coloreados. conteñen unha tinta cuxo cor , xeralmente vermello, contrasta co do revelador, xeralmente branco, resultando facilmente observable á luz do día ou cunha iluminación artificial normal. - Líquidos fluorescentes. Conteñen aditivos fluorescentes baixo a acción de os raios ultravioleta (luz negra) De acordo co tipo de líquido utilizado, pódense clasificar en : - Eliminables con auga. O líquido contén unha sustancia emulgente que permite eliminar con auga o exceso de líquido. - Solubles. O líquido só pode ser eliminado mediante un disolvente orgánico apropiado. - Post-emulsionables. Necesitan engadir unha sustancia emulsora ao líquido xa aplicado, para que este poida ser eliminado con auga. REVELADORES. Os reveladores clasifícanse nas seguintes categorías: - Reveladores secos. Son pos absorbentes brancos e secos (talco, sílice pulverizada, etc.) - Reveladores húmidos. Son pos como os anteriores que se atopan en suspensión nun líquido volátil, nun disolvente ou auga. Os reveladores han de cumprir as seguintes condicións: - Absorber o líquido rapidamente. - Non ser fluorescente se se utiliza con tinguiduras que si o sexan. - Poderse aplicar en capas finas. Poder ser utilizados en suspensión. |  |

3

| LÁMPADA DE LUZ NEGRA. Baixo os efectos da luz negra ou ultravioleta que esta proporciona e preferiblemente nun ambiente escuro, fanse visibles os pigmentos fluorescentes dos líquidos penetrantes. É necesario acendela polo menos 15 minutos antes de ser utilizada para realizar a inspección co obxecto de que alcance a súa temperatura idónea de traballo. Si se dispuxese dun medidor de radiación esta debería estar por encima de 1500 W/Cm2. |  |
| --- | --- |
| 6. PROCEDIMIENTO DE ENSAIO |  |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
| LIMPEZA PREVIA. A superficie para ensaiar e as áreas adxacentes deberán estar exentas de óxidos, pinturas, aceites, escorias e calquera outra materia estraña que puidese dificultar a penetración do líquido. Para as operacións de limpeza poderán utilizarse cepillos metálicos, buriles, acetonas ou eliminador(9PR5), así como decapantes e disolventes, sendo necesario eliminar despois da limpeza os restos do produto de limpeza. APLICACIÓN DO PENETRANTE. Aplícase por pulverización, inmersión ou cunha brocha. Deixando unha capa abundante do mesmo sobre a zona de ensaio. O tempo de penetración será o recomendado polo fabricante do produto entre 10 e 60 minutos. ELIMINACIÓN DO EXCESO DE PENETRANTE. Tras o período de penetración procédese á eliminación do exceso de penetrante das superficies de ensaio, valéndonos dunha ?luz negra? cando utilicemos penetrantes fluorescente segundo os seguintes criterios: Penetrantes eliminables con auga. Por asperxido manual ou semi-automático de auga (con presión constante e non superior a 3,5 Kg/cm2) ou por inmersión; procurando que a temperatura da auga este entre 160 a 430C. Penetrantes eliminables con disolventes. Utilizásese papel absorbente ou trapos limpos secos humedecidos en disolvente. Esta expresamente prohibida a pulverización directa do eliminador. Tras a eliminación do exceso de penetrante deixarase secar a superficie podendo ser utilizado eventualmente o secado forzado por aire quente, coa precaución de que a superficie de ensaio non exceda de 52ºC. APLICACIÓN DO REVELADOR. Será inmediata tras o secado da superficie, aplicando unha capa fina e homoxénea do mesmo. O exceso de revelador podería ocultar as indicacións e o defecto do mesmo pode non ser suficiente para extraer o penetrante aloxado nas descontinuidades. Para penetrantes coloreados utilizásense reveladores húmidos e para os fluorescente húmidos ou secos indistintamente. INTERPRETACIÓN DAS INDICACIÓNS. Durante a aplicación do revelador observaranse as superficies co fin de percibir a evolución das indicacións que puidesen presentarse. A interpretación final efectuarase aos sete minutos tras o secado do revelador e nunca despois de 30 minutos. |  |

4

| Cando utilicemos penetrantes coloreados realizaremos a interpretación con luz natural ou artificial branca unha intensidade mínima de 350 Lux. Se utilizamos penetrantes fluorescentes a interpretación realizarase ás escuras utilizando unha luz negra filtrada (ultravioleta) e cunha intensidade non inferior na superficie de ensaio de 800 w/cm2 e colocando esta a uns 300 mm de distancia da superficie de ensaio. AVALIACIÓN. Distinguimos dous tipos de indicacións: Indicacións lineais. Aquelas que teñen unha lonxitude maior que tres veces o seu diámetro. RESULTADOS DEL ENSAYO EN UN RECIPIENTE, INDICACIONES LINEALES (GRIETAS) Indicacións redondeadas. Aquelas indicacións circulares ou elípticas que teñen unha lonxitude que é menor que tres veces o seu diámetro. Calquera indicación dunha descontinuidade pode ser maior do que realmente é que esta pero a efectos de avaliación será sempre considerada a dimensión da indicación, exceptuando o ensaio de soldaduras de compoñentes segundo AWS D1.1 onde se considerará a dimensión da descontinuidade. LIMPEZA FINAL. Finalizado o ensaio limparanse as superficies con papel absorbente ou trapos empapados con eliminador ou acetona. |  |
| --- | --- |
| 7. NORMATIVA DE REFERENCIA |  |
| LÍQUIDOS PENETRANTES |  |
|  UNE-EN 1330-1 (ano 1999). Ensaios non destrutivos. Terminoloxía. Parte 1: Lista de termos xerais.  UNE-EN 1330-2 (ano 1999). Ensaios non destrutivos. Terminoloxía. Parte 2: Termos comúns aos métodos de ensaios non destrutivos.  UNE-EN 3452-3 (ano 1999). Ensaios non destrutivos. Ensaio por líquidos penetrantes Parte 3: Bloques patrón.  UNE-EN 3452-4 (ano 1999). Ensaios non destrutivos. Ensaio por líquidos penetrantes Parte 4: Equipo.  UNE-EN 571-1 (ano 1997). Ensaios non destrutivos. Ensaio por líquidos penetrantes.  UNE-EN 473 (1993). Cualificación e certificación de persoal que realiza ensaios non destrutivos. Principios xerais. |  |

5

| 8. RECOLLIDA DE DATOS. INFORME LÍQUIDOS PENETRANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUMNO |  |  |  |  | GRUPO TRABAJO |  |  |  |  |  | CUALIFICACIÓN |  |
|  |  |  |  |  |  |  | DATA |  |  |  |  |  |
| NOME |  |  | NUMERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DA PEZA ENSAIADA IDENTIFICACIÓN DA PROBETA ............................................................................................................................................. MATERIAL: ...................................................................................................................................................................................... ZOA ENSAIADA: ......................................................................................................................................................................... PROCEDEMENTO DE SOLDEO: ................................................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETROS DE ENSAIO PREPARACIÓN SUPERFICIAL: MÉTODO DE LIMPEZA. ........................................................................................................... TEMPO DE SECADO: ..........minutos TEMPERATURA SUPERFICIAL E LÍQUIDOS:  DE 16 0C A 52 0C  OUTRA ......... 0C LÍQUIDOS PENETRANTES  Eliminables con disolvente  Eliminables con auga  Coloreados  Fluorescentes Marca:................................. Nº de referencia e Lote................................................................................ REVELADOR Marca:........................... Nº de referencia e Lote................................................................................ TEMPOS PROCESO Penetración ................... min. Revelado ..................... min. ILUMINACIÓN  Natural  Artificial  Luz negra....................... w/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS  SIN INDICACIONES RELEVANTES  CON INDICACIONES RELEVANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicación Nº | Natureza |  |  | Dimensión (mm) |  |  |  | Avaliación |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ACEPTADO |  |  |  | NON ACEPTADO |
| CROQUIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIÓNS............................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................... Realizado por.............................................................. Data................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6